# http://pestovodom.narod.ru

# Государственный стандарт СССР ГОСТ 24404-80
"Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 17 сентября 1980 г. N 146)

# Product of woods and wooden materials. Coatings of lacguers and paints. Classification and designations

Срок введения - 1 июля 1981 г.

1. Классификация

2. Обозначение покрытий

Приложение 1. Термины, применяемые в настоящем стандарте

Приложение 2. Ориентировочные классы покрытий на  лицевых  поверхностях

изделий из древесины и древесных материалов

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия (в дальнейшем - покрытия), наносимые на поверхности изделий из древесины и древесных материалов, применяемых в строительстве, и устанавливает классификацию покрытий по внешнему виду и условиям эксплуатации, а также их обозначение в конструкторской и технологической документации.

Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения приведены в рекомендуемом приложении 1.

# 1. Классификация

1.1 Классификация по внешнему виду

1.1.1. Внешний вид покрытия характеризуется качеством исполнения покрытия и его оптическими свойствами.

1.1.2. Классификацию покрытий по качеству исполнения производят в соответствии с таблицей.

Ориентировочные классы покрытий на лицевых поверхностях изделий из древесины и древесных материалов могут быть определены по рекомендуемому приложению 2.

1.1.3. В зависимости от оптических свойств покрытия делят на

прозрачные и непрозрачные (в том числе с декоративным рисунком);

по степени блеска - на глянцевые и матовые.

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│   Наименование показателей│           Нормы для покрытий классов       │

│   внешнего вида покрытия  ├─────────┬───────┬─────┬─────┬──────────────┤

│                           │    I    │   II  │ III │ IV  │      V       │

├───────────────────────────┼─────────┴───────┼─────┼─────┼──────────────┤

│  1.  Царапины  шириной  до│                 │     │     │              │

│0,5  мм,   глубиной   менее│                 │     │     │              │

│толщины покрытия:          │                 │     │     │              │

│ количество,  шт./м2,    не│                 │   2 │   3 │Допускаются   │

│ более                     │                 │     │     │без  ограниче-│

│                           │                 │     │     │ния           │

│                           │  Не допускаются │     │     │              │

│ общая длина, см/м2,     не│                 │  20 │  50 │     100      │

│ более                     │                 │     │     │              │

│  2. Пузыри  (в  том  числе│                 │     │     │              │

│проколы):                  │                 │     │     │              │

│  диаметром  до  0,5   мм в│  Не допускаются │   5 │  10 │      20      │

│количестве,   шт./м2,    не│                 │     │     │              │

│более                      │                 │     │     │              │

│  диаметром  от  1,0   мм в│                 │   3 │   5 │      10      │

│количестве,   шт./м2,    не│                 │     │     │              │

│более                      │                 │     │     │              │

│3. Включения:              │         │   5   │  10 │  30 │              │

│  диаметром  до  0,5   мм в│         │       │     │     │              │

│количестве,   шт./дм2,   не│         │       │     │     │              │

│более                      │         │       │     │     │              │

│  диаметром  до  1,0   мм в│Не       │   5   │  10 │  10 │Допускаются*  │

│количестве,   шт./м2,    не│допуска- │       │     │     │              │

│более                      │ются     │       │     │     │              │

│  4.               Пропуски│         │       │     │     │              │

│лакокрасочного    материала│         │       │     │     │              │

│или           просвечивание│         │       │     │     │              │

│нижележащего    слоя    для│         │       │     │     │              │

│непрозрачного      покрытия│         │       │     │     │              │

│общей площадью,     см2/м2,│         │       │     │     │              │

│не более                   │         │       │     │     │              │

│                           │     Не допускаются    │   5 │      10      │

│  5. Потеки общей площадью,│Не       │       │  10 │  20 │ Допускаются  │

│см2/м2, не более           │допуска- │       │     │     │              │

│                           │ются     │       │     │     │              │

│  6.  Вмятины  площадью  не│Не       │       │   2 │   3 │      10      │

│более 3 см2  в  количестве,│допуска- │       │     │     │              │

│шт./м2, не более           │ются     │       │     │     │              │

│  7. Поднятие ворса        │     Не допускается    │   Допускается      │

│  8.     Риски,     штрихи,│Не       │   Допускаются     │ Допускаются  │

│шагрень,        структурные│допуска- │  незначительные   │              │

│неровности                 │ются     │                   │              │

│  9. Неравномерность глянца│  Не допускается │  10 │  20 │ Допускается  │

│или     матовости     общей│                 │     │     │              │

│площадью,   см2/м2,      не│                 │     │     │              │

│более                      │                 │     │     │              │

│  10.     Разнооттеночность│  Не допускается │  20 │  40 │ Допускается  │

│общей   площадью,   см2/м2,│                 │     │     │              │

│не более                   │                 │     │     │              │

│  11. Пятна:               │                 │     │     │              │

│диаметр, мм, не более      │  Не допускаются │   5 │  10 │ Допускаются  │

│количество,    шт./м2,   не│                 │   2 │   2 │              │

│более                      │                 │     │     │              │

│ 12. Дефекты         печати│               Не допускаются               │

│(расплывчатость  и  перекос│                                            │

│рисунка,      различия    в│                                            │

│интенсивности окраски)     │                                            │

└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────

* Включения диаметром от 1 до 2 мм допускаются без ограничения.

Примечания:

1. На поверхности покрытия не допускается наличие дефектов одновременно более: II класс - 2, III класс - 5, IV класс - 8. На поверхности покрытия V класса количество допускаемых дефектов не ограничивается.

2. Скопление включений не допускается. Расстояние между включениями не должно быть менее 10 мм.

1.1.4. Качество исполнения покрытия проверяют визуально или с применением простых измерительных средств (металлической линейки, лупы и др.).

Осмотр поверхности, в зависимости от ее размеров и вида дефектов, производят с расстояния от 300 до 1000 мм под углом от 30 до 90° при дневном или искусственном освещении. Нормы искусственного освещения принимают в соответствии с требованиями главы СНиП II-А.9-71.

1.1.5. Блеск глянцевых прозрачных покрытий определяют рефлектоскопом Р-4 по ГОСТ 16143-75. Степень блеска покрытий I класса не должна быть ниже 8 строки, II класса - ниже 3 строки. Степень блеска глянцевых прозрачных покрытий III, IV, V классов не регламентируется.

1.1.6. Степень блеска глянцевых непрозрачных покрытий и матовость покрытий определяют визуально путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке.

1.1.7. Образцы-эталоны должны проверяться не реже одного раза в год. Размеры образцов-эталонов из плитных материалов должны быть не менее 150-200 мм; длина образцов-эталонов в виде брусков должна быть не менее 200 мм.

1.1.8. Параметры шероховатости поверхности изделий из древесины и древесных материалов под отделку определяют по нормативно-технической документации на изделия.

1.2. Классификация по условиям эксплуатации

1.2.1. По условиям эксплуатации покрытия делят на стойкие к воздействию климатических факторов и стойкие в особых средах.

1.2.2. Покрытия, стойкие к воздействию климатических факторов, подразделяют по ГОСТ 9.104-79, стойкие в особых средах - по ГОСТ 9.032-74.

# 2. Обозначение покрытий

2.1. Обозначение покрытий записывают в следующем порядке:

а) лакокрасочный материал внешнего слоя покрытия по ГОСТ 9825-73;

б) класс покрытия в соответствии с таблицей настоящего стандарта;

в) оптические свойства покрытия: прозрачное - П, непрозрачное - Н, непрозрачное с декоративным рисунком - НД;

г) степень блеска покрытия: глянцевое - Г, матовое - М;

д) условия эксплуатации покрытия: покрытия, стойкие к воздействию климатических факторов, обозначают по ГОСТ 9.104-79, стойкие в особых средах - по ГОСТ 9.032-74.

2.2. Цвет покрытия, при необходимости, указывают полным наименованием после условного обозначения покрытия.

2.3. Основное условие эксплуатации покрытия в обозначении указывают на первом месте.

2.4. Допускается указывать обозначение системы покрытия по ГОСТ 2.310-68 в технологической последовательности (шпатлевка, грунтовка, внешний слой покрытия, количество слоев).

2.5. Примеры обозначения покрытий:

Покрытие голубой пентафталевой эмалью, III класса, непрозрачное, глянцевое, эксплуатирующееся в атмосфере, загрязненной газами химических и других производств в условиях умеренного макроклиматического района:

Эмаль ПФ-115.III.Н.Г.7/1-У2 голубая

Покрытие нитроцеллюлозным лаком II класса, непрозрачное с декоративным рисунком, глянцевое, эксплуатирующееся в закрытом помещении с естественной вентиляцией в промышленной атмосфере тропического сухого макроклиматического района:

Лак НЦ-2101.II.НД.Г.Т2

Покрытие алкидно-мочевинным лаком IV класса, прозрачное, глянцевое, эксплуатирующееся в закрытом отапливаемом и искусственно вентилируемом помещении в условиях умеренного макроклиматического района в атмосфере сельской местности:

Лак МЧ-270.IV.П.Г.У4

Приложение 1

Рекомендуемое

# Термины, применяемые в настоящем стандарте

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│              Термин              │              Определение           │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│1. Лакокрасочное покрытие         │По ГОСТ 9.072-77                    │

│2. Прозрачная отделка             │По ГОСТ 17743-72                    │

│3. Непрозрачная отделка           │По ГОСТ 17743-72                    │

│4.   Покрытие    с    декоративным│Искусственное        воспроизведение│

│рисунком                          │текстуры и цвета древесины, а  также│

│                                  │других рисунков                     │

│5. Царапины                       │По ГОСТ 20400-74                    │

│6. Пузыри                         │По ГОСТ 9.072-77                    │

│7. Проколы                        │По ГОСТ 9.072-77                    │

│8. Включения                      │По ГОСТ 9.072-77                    │

│9. Пропуски                       │По ГОСТ 20400-74                    │

│10. Потеки                        │По ГОСТ 9.072-77                    │

│11. Вмятина                       │По ГОСТ 20400-74                    │

│12. Риски                         │По ГОСТ 20400-74                    │

│13. Штрихи                        │По ГОСТ 9.072-77                    │

│14. Шагрень                       │По ГОСТ 20400-74                    │

│15. Структурные неровности        │Неровности   покрытия,    являющиеся│

│                                  │следствием специфических неровностей│

│                                  │строения древесины или  неровностей,│

│                                  │образующихся     при     прессовании│

│                                  │древесных материалов                │

│16. Разнооттеночность             │По ГОСТ 9.032-77                    │

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца имеется в виду ГОСТ 9.032-74

│17. Пятно                         │Ограниченный   участок   поверхности│

│                                  │покрытия, отличающийся по цвету     │

│18. Расплывчатость рисунка        │Нечеткое изображение рисунка        │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Приложение 2

Рекомендуемое

# Ориентировочные классы покрытий на лицевых поверхностях изделий из древесины и древесных материалов

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│              Группы изделий                │  Класс покрытия, не ниже │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│1. Плиты          древесноволокнистые      с│            III           │

│лакокрасочным покрытием                     │                          │

│2. Встроенные и антресольные шкафы          │            III           │

│3. Окна и двери балконные                   │            III           │

│4. Паркетные доски и щиты                   │            III           │

│5. Доски подоконные                         │            III           │

│6. Детали фрезерованные  для  строительства,│            III           │

│в том числе: доски пола, наличники, поручни,│                          │

│плинтусы и т.п.                             │            III           │

│обшивки, раскладки и т.п.                   │            IV            │

│7. Детали      для   малоэтажных   жилых   и│            IV            │

│общественных зданий (за исключением  деталей│                          │

│наружной обшивки)                           │                          │

│8. Детали   наружной   обшивки   малоэтажных│             V            │

│жилых и общественных зданий                 │                          │

│9. Детали опалубки, ворот, заборов и т.п.   │             V            │

└────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Примечание. Соответствующие классы лакокрасочных покрытий на лицевых поверхностях изделий из древесины и древесных материалов указывают в стандартах и технических условиях на продукцию.