- http://pestovodom.narod.ru

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 7016-82
"Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности"
(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 12 октября 1982 г. N 3945)

- Products of wood and wooden materials. Parameters of surface roughness

Дата введения 1 июля 1983 г.

Взамен ГОСТ 7016-75

1. Настоящий стандарт распространяется на древесину и продукцию из древесины (пиломатериалы, фанеру, шпон, древеснослоистые пластики, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и изделия из них), не имеющих защитно-декоративных покрытий, и устанавливает номенклатуру параметров шероховатости поверхности, их числовые значения и общие указания по нормированию. Стандарт должен применяться при разработке нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Шероховатость поверхности древесины и древесных материалов характеризуется числовыми значениями параметров неровностей (риски, неровности разрушения, неровности упругого восстановления, волнистость, а также структурные неровности поверхностей плит, спрессованных из древесных частиц) и наличием или отсутствием ворсистости и мшистости на обработанных поверхностях.

3. Требования к шероховатости поверхности не включают требований к механическим повреждениям и порокам в виде резко выделяющихся отдельных неровностей (царапин, выколов и др.).

4. Требования к шероховатости поверхности устанавливаются без учета анатомических неровностей древесины.

При повышенных требованиях к качеству поверхности допускается устанавливать параметры шероховатости с учетом анатомических неровностей.

5. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания параметра шероховатости (одного или нескольких) из номенклатуры, приведенной в п. 6, его числового значения по п. 7 и базовых длин, на которых определяют параметры шероховатости, по п. 8.

6. Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются из следующей номенклатуры:

Rm    - среднее арифметическое высот  отдельных  наибольших  неровностей

max   на поверхности, вычисленное по формуле

1    n

Rm    = ─── Сумма H     ,                           (1)

max    n         max i

где H     - расстояние  от   высшей  до  низшей  точки   i-й  наибольшей

max i  неровности (черт. 1);

n     - число наибольших неровностей (не менее 5).

"Чертеж 1"

"Чертеж 2"

Rm - наибольшая  высота неровностей профиля,  вычисленная по формуле

(черт. 2).

Rm = у     + y     ,

p       ню

max      min

где у      - расстояние от средней линии профиля до высшей точки профиля

p       в пределах базовой длины;

max

y      - расстояние от средней линии профиля до низшей точки профиля

ню      в пределах базовой длины;

min

R      - высота неровностей профиля по десяти точкам при отсчете  от

z       базовой линии, вычисленная по формуле (черт. 2)

1      5            5

R  = ─── (Сумма h     - Сумма h     ),          (2)

z    5    i=1   max     i=1   min

i             i

или при отсчете от средней линии профиля, вычисляемой по формуле

5             5

Сумма |у  | + Сумма |у    |

i=1    pi     i=1    ню i

R  = ────────────────────────────,

z                 5

где у    - высота i-го наибольшего выступа профиля;

pi

у    - глубина i-й наибольшей впадины профиля.

ню i

Ra   - среднее  арифметическое   абсолютных    отклонений   профиля,

вычисленное по формуле (черт. 3)

1

Ra = ─── интеграл(от 0 до l)(/y(x)/dx            (3)

l

или приближенно:

1    n

Ra = ─── Сумма /y /,

n   i=1    i

S   - средний шаг неровностей профиля  по впадинам,  вычисленный  по

z    формуле (черт. 2)

1    n

S  = ─── Сумма S

z    n'  i=1   z

i

где S   - шаг i-ой неровности по впадинам;

z

i

n   - число шагов неровностей по впадинам.

Примечание. Параметр S_z является вспомогательным и применяется совместно с одним из параметров R_z или R_a.

Рекомендуемые границы применения параметров по видам обработки приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7. Числовые значения параметров шероховатости Rm_max, Rm, Rz, Ra и S_z (наибольшие, номинальные значения или диапазоны значений) должны выбираться из табл. 1-3.

"Чертеж 3"

Таблица 1

мкм

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  Значение параметров Rm_max, Rz, Rm                   │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│        -                 1000               100             10,0      │

│        -                 800                80               8,0      │

│        -                 630                63               6,3      │

│        -                 500                50               5,0      │

│        -                 400                40               4,0      │

│        -                 320                32               3,2      │

│        -                 250                25               2,5      │

│        -                 200                20                -       │

│       1600               160               16,0               -       │

│       1250               125               12,5               -       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Выделенные являются предпочтительными значениями.

Таблица 2

мкм

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Значение параметра Ra                         │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           100                    10,0                   1,00          │

│           80                      8,0                   0,80          │

│           63                      6,3                   0,63          │

│           50                      5,0                   0,50          │

│           40                      4,0                     -           │

│           32                      3,2                     -           │

│           25                      2,5                     -           │

│           20                      2,0                     -           │

│          16,0                     1,6                     -           │

│          12,5                    1,25                     -           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Выделенные являются предпочтительными значениями.

Таблица 3

мм

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       Значение параметра Sz, мм                       │

├────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┤

│        -       │        10,0     │       1,00      │       0,10       │

│        -       │        8,0      │       0,80      │       0,08       │

│        -       │        6,3      │       0,63      │       0,06       │

│        -       │        5,0      │       0,50      │       0,05       │

│        -       │        4,0      │       0,40      │       0,04       │

│        -       │        3,2      │       0,32      │       0,032      │

│        -       │        2,5      │       0,25      │       0,025      │

│        -       │        2,0      │       0,20      │         -        │

│        -       │        1,6      │       0,16      │         -        │

│       12,5     │        1,25     │       0,125     │         -        │

└────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘

8. Числовые значения параметров шероховатости Rm, Rz и Ra должны определяться на базовых длинах l, устанавливаемых из соотношения значений параметров и базовой длины, приведенных в табл. 4 и 5.

Таблица 4

- Соотношение значений параметров Rm, Rz и базовой длины l

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│            Rm, Rz, мкм            │               l, мм               │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│            От 2,5 до  16          │               0,8                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│            "   16 "   50          │               2,5 0               │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│            "    5 "  160          │                 8                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│            "  161 "  500          │                25                 │

│                                   │                                   │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Таблица 5

- Соотношение значений параметра Ra и базовых длин l

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│              Ra, мкм              │               l, мм               │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│            От,5 до   3,2          │               0,8 0               │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│          "  3,3 "   12,5          │                2,5 0              │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│          " 12,6 "  100            │                8,0 0              │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

При определении параметра Rm_max измерение H_max выполняется в пределах шага каждой из выбранных наибольших неровностей.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9. В технической документации на чертежах на детали и изделия при указании значений параметров должны быть оговорены случаи, когда ворсистость и мшистость на поверхности не допускаются.

10. Обозначения шероховатости поверхности на чертежах должны выполняться по ГОСТ 2.309-73.

11. Термины, используемые в стандарте, и их определения приведены в приложении 1 и ГОСТ 2789-73.

12. Методы определения параметров шероховатости - по ГОСТ 15612-85.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

Приложение 1

Справочное

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│            Термин             │              Определение              │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│1. Анатомические неровности    │Неровности   обработанной   поверхности│

│древесины                      │древесины,    образованные    вскрытыми│

│                               │полостями сосудов или клеток           │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│2. Структурные неровности      │Неровности поверхности плит и  деталей,│

│                               │спрессованных из  древесных  частиц  со│

│                               │связующим или без  него,  обусловленные│

│                               │формой, размерами и расположением  этих│

│                               │частиц на поверхности                  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│3. Неровности упругого         │Неровности, образующиеся  в  результате│

│восстановления                 │неодинаковой     величины      упругого│

│                               │восстановления после обработки  режущим│

│                               │инструментом    поверхностного     слоя│

│                               │древесины   на    участках    различной│

│                               │плотности и твердости                  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│4. Неровности разрушения       │Неровности  образующиеся  в  результате│

│древесины                      │выколов  и   вырывов   пучков   волокон│

│                               │древесины                              │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│5. Риски                       │По ГОСТ 2140-81                        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│6. Волнистость                 │По ГОСТ 2140-81                        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│7. Ворсистость                 │По ГОСТ 2140-81                        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│8. Мшистость                   │По ГОСТ 2140-81                        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│9. Выступ профиля              │По ГОСТ 25142-82                       │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│10. Впадина профиля            │По ГОСТ 25142-82                       │

└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 2

Рекомендуемое

- Предельные значения параметров шероховатости

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Материал, изделие и   │                    Значения параметров                      │

│    способ обработки    │                                                             │

│                        ├────────────┬────────────────────────────────────────────────┤

│                        │  Параметр  │               Параметры профиля                │

│                        │Rm_max,  мкм│                                                │

│                        │            ├─────────────┬───────────┬──────────┬───────────┤

│                        │            │   Rm, мкм   │  Rz, мкм  │ Ra, мкм  │ S_z, мм   │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Пиломатериалы    хвойных│ 500 - 1600 │      -      │     -     │    -     │    -      │

│пород   после    рамного│            │             │           │          │           │

│распила                 │            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Пиломатериалы лиственных│ 320 - 1000 │      -      │     -     │    -     │    -      │

│пород   после    рамного│            │             │           │          │           │

│распила                 │            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Пиломатериалы      после│  40 - 800  │      -      │     -     │    -     │    -      │

│пиления дисковыми пилами│            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Шпон лущеный            │  50 - 320  │      -      │     -     │    -     │    -      │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Шпон строганый          │  32 - 500  │      -      │     -     │    -     │    -      │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Древесина     массивная,│     -      │  16 - 250   │ 16 - 250  │    -     │2,5 - 12,5 │

│продольное фрезерование │            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Древесина     и     шпон│     -      │ 250 - 12,5  │ 10 - 160  │ 2,5 - 16 │           │

│шлифованные             │            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Древесностружечные плиты│     -      │12,5 - 500,0 │ 10 - 400  │2,5 - 12,5│           │

│шлифованные             │            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Древесностружечные плиты│     -      │12,5 - 630,0 │ 10 - 400  │2,5 - 16,0│0,1 - 2,5  │

│нешлифованные           │            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Древесноволокнистые     │     -      │  8,0 - 32   │6,3 - 16,0 │0,5 - 1,6 │           │

│плиты шлифованные       │            │             │           │          │           │

├────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Древесноволокнистые     │     -      │   10 - 40   │  8 - 20   │0,6 - 3,2 │ 0,125 -   │

│плиты нешлифованные     │            │             │           │          │   3,2     │

└────────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

(Измененная редакция, Изм. N 1).